

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 1 | | | | | | | | | | |
| п/п | | Вид дефекта | | | | Поверхность | | Допускаемая норма | | |
| 1 | | 2 | | | |  | | 4 | | |
| 1 | | Прогары и обнажение грунта | | | | на кромках бортов корпусов  и ышек | | шириной не более 4 мм | | |
| 2 | | Сколы без обнажения металла вокруг следов от обжигового инс ента и желтизна | | | | в местах контакта посуды и обжигового инструмента | | не нормируются | | |
| З | | Нарушение сплошности пок овной эмали | | | | на швах наружной и в енней пове хности | | не нормируется | | |
| 4 | | Оплавленные волосные линии | | | | в местах приварки арматуры наружной и внутренней поверхности, а также на донной части изделий | | не нормируются | | |
| 5 | | Просветы покровной эмали | | | | на ручках и радиусах зак глений | | не нормируются | | |
| 6 | | Обнажение грунтовой эмали | | | | наружная | | общей площадью не более 1 см2 | | |
| 7 | | П ога ы, | ате ы | | | на жная | | по об азц -эталон | | |
| 8 | | Пятно эмали другого цвета, пятно от окалины | | | | наружная и внутренняя | | по образцу-эталону | | |
| 9 | | Неоднородность цвета пок овной эмали | | | | наружная и внутренняя | | не нормируется | | |
| 10 | | Местные олщения эмали | | | | на жная и вн | енняя | не но ми | тся | |
|  | l l | | Неровность нанесения бортовой эмали, вскип и желтизна в месте соединения ее с пок овной эмалью | | | | наружная и внутренняя | | глубиной не более 6,0 мм | | |
| 12 | | Пузыри, бугорки, кратеры на швах | | | | наружная внутренняя | | не нормируются размером до 4,0 мм не более,б шт. | | |
|  | 13 | | Посторонние включения | | | | наружная внутренняя | | не нормируются, размером до З мм не более 5 шт. | | |
| 14 | | Разрывы покровной эмали | | | | наружная | | по всему периметру  60 та | | |
|  |
| 15 | | Следы от штампующего и закаточного инструмента, вмятины | | | | наружная и внутренняя | | не препятствующие использованию по назначению | | |
| 16 | | Вскип эмали (в виде апельсиновой ко ки | | | | наружная и внутренняя | | не нормируется | | |
|  |
| 17 | | Смещение арматуры от номинального расположения | | | |  | | не препятствующее использованию по назначению | | |
| 18 | | Сколы эмали на ножке ве | | | а | на жная | | не но ми ются | | |
| 1.3.l .5.2 На декорированных изделиях, кроме перечисленных в таблице, допускаются следующие дефекты рисунка: | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  | ту 25 99 12-001-00186335-2019 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | 3 |
| Изу | Лист | № Док м | Подп | Пат |

 Копирођап Формат Аб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | * волосные линии и разрывы; * нечеткость контура; * выгорание и различие в тоне красок; * следы лаковой пленки декалькомании керамической.   1.3.2 Конструкция посуды  1.3.2.1 Требования к конструкции посуды должны соответствовать ГОСТ 24788.  1.3.22 Прочность крепления арматуры в соответствии с требованиями ГОСТ 24788.  1.3.2.3 Допускается неплотное прилегание крышек к бортам изделий (овальность корпусов или крышек).  13.3 Комплектность  1.3.3.1 Комплектуемость изделий крышками установлена в соответствии с требованиями ГОСТ 24788.   1. .З 3.2 Комплектацию посуды дополнительными устройствами проводят в соответствии с рабочими чертежами.    1. Маркировка   1.4.1 На каждое изделие наносят маркировку с указанием:   * товарного знака предприятия изготовителя; * наименования изделия; * артикула изделия; * вместимости изделия; * обозначения настоящих технических условий; * клейма технического контроля; * изображения национального знака соответствия (при подтверждении соответствия).   1.4.2 Транспортную тару с грузом маркируют в соответствии с требованиями  ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно»,  «Беречь от влаги», «Верх». На ярлыке должны быть указаны:   * наименование или товарный знак предприятия изготовителя; * наименование изделия; - количество изделий; * вместимость изделия; - обозначение настоящих технических условий; * номер упаковщика; * дата упаковки.   1.5 Упаковка | | | | | | |
| гез |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | ту 25 99 12-001-00186335-2019 | Лист |
| Из | Лист | № Док м | [7Udn | Пат |  |

Копирођап Формат Аб